北京市丰台区市场监督管理局

口罩产品质量监督抽查实施细则

1、适用范围

本细则适用于北京市丰台区口罩产品质量监督抽查。抽查产品包括：日常防护型口罩、一次性使用（防护）口罩等，不包括医用口罩。

# 2 、检验依据

2.1 检验方法

GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》；

GB 2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》；

GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》；

GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》；

GB/T 7573-2009《纺织品 水萃取液pH值的测定》；

GB/T 13773.2-2008《纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分：抓样法接缝强力的测定》。

2.2判定依据

GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》；

GB 2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》；

GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》；

经企业自我声明公开的团体标准、企业标准及产品明示质量要求。

3 、检验项目

3.1 日常防护型口罩

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性 指标 | 性能 指标 | 其它 指标 |  |
| 1 | 内在质量 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 | GB/T 32610 | 推荐性 | ● |  |  |  |
| 2 |  | pH值 | GB/T 7573 | GB/T 32610 | 推荐性 | ● |  |  |  |
| 3 |  | 吸气阻力 | GB/T 32610 | GB/T 32610 | 推荐性 |  | ● |  | ☆ |
| 4 |  | 呼气阻力 | GB/T 32610 | GB/T 32610 | 推荐性 |  | ● |  | ☆ |
| 5 |  | 口罩带及口罩带与罩体的连接处断裂强力 | GB/T 13773.2 GB/T 32610 | GB/T 32610 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 |  | 微生物 | GB 15979 | GB/T 32610 | 推荐性 | ● |  |  | ☆ |
| 7 | 过滤效率 | GB/T 32610 | GB/T 32610 | 推荐性 |  | ● |  | ☆ |
| 8 | 防护效果 | GB/T 32610 | GB/T 32610 | 推荐性 |  | ● |  | ☆ |
| 9 | 标识 |  | GB/T 32610 | 推荐性 |  |  | ● | ☆ |
| 注：只检☆项时，吸气阻力、呼气阻力、过滤效率、防护效果项目不做预处理。 |

3.2其他一次性使用（防护）口罩

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性 指标 | 性能 指标 | 其它 指标 |  |
| 1 | 过滤效率 | 预处理 | GB 2626或产品明示执行标准 | 产品明示执行标准或质量要求 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 不做预处理 | GB 2626或产品明示执行标准 | 产品明示执行标准或质量要求 | 推荐性 |  | ● |  | ☆ |
| 2 | 呼吸阻力 | 预处理 | GB 2626或产品明示执行标准 | 产品明示执行标准或质量要求 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 不做预处理 | GB 2626或产品明示执行标准 | 产品明示执行标准或质量要求 | 推荐性 |  | ● |  | ☆ |
| 3 | 微生物 | GB 15979 | GB 15979 | 强制性 | ● |  |  | ☆ |
| 4 | 标识 |  | 《产品质量法》第二十七条, 产品明示执行标准或质量要求 | 推荐性 |  |  | ● | ☆ |
| 注： 1.微生物项目包含大肠菌群、致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌）、真菌菌落总数、细菌菌落总数。 2.标识项目包含：产品名称、生产厂厂名和厂址，生产日期、保质期、产品用途、主要性能指标（过滤效率）、执行标准编号、佩戴方法、产品质量检验合格证明。 |

4 、抽样

4.1一般情况下，每个经营主体每类产品抽取1-2种样品。

4.2样品应由抽样人员从被抽样经营主体成品库、货架或产品集中存放地具有质量检验合格证明的待销产品中随机抽取。

4.3抽样基数满足抽样数量即可，使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法抽取同一产品（指同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一型号）为样品。

4.3.1一般情况下，抽样数量详见表1。

表1 一般检验项目抽样数量表

| 序号 | 产品名称 | 产品品种 | 抽样数量（含备样量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口罩 | 日常防护型口罩 | 120只（含备样60只） 注：检样至少3个独立销售包装、 备样至少3个独立销售包装 | 样品包装须完好，无破损 |
| 2 |  | 其他一次性使用（防护）口罩 | 60只（含备样30只） 注：检样至少3个独立销售包装、 备样至少3个独立销售包装 |  |

4. 3.2抽样数量不满足4. 3.1要求时，按表2抽样，检验☆项。

表2 部分检验项目抽样数量表

| 序号 | 产品名称 | 产品品种 | 抽样数量（含备样量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口罩 | 日常防护型口罩 | 50只（含备样25只） 注：检样至少3个独立销售包装、 备样至少3个独立销售包装 | 样品包装须完好，无破损 |
| 22 |  | 其他一次性使用（防护）口罩 | 30只（含备样15只） 注：检样至少3个独立销售包装、 备样至少3个独立销售包装 |  |

4.4 被抽样经营主体应根据实际情况自行填写《监督抽查产品信息确认单》，对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

电商经营者在网页中展示的“商品详情”或“商品介绍”视为产品明示质量要求。

4.5样品及抽样单内容由被抽样经营主体经手人确认无误后，在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。

4.6 当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有被抽样经营主体经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。

4.7抽样人员负责将检验用样品携带或寄送到指定的检验机构；抽取的备用样品封存于被抽样经营主体。被抽样经营主体应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

4.8对北京市丰台区电商经营者销售的产品进行抽样时，按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》第三章第二节有关规定执行。

5、判定原则

所检项目全部符合要求，检验结论为合格，否则为不合格。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

6、异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北京市丰台区市场监督管理局提交书面异议处理申请，阐明理由并附营业执照副本（原件）等相关证明材料（异议处理申请材料同时抄送承担监督抽查结果处理工作的部门）。逾期未提出异议的，视为承认检验结论。

异议受理部门应依法处理被抽样生产者、销售者提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

北京市丰台区市场监督管理局

2020年7月31日