北京市丰台区市场监督管理局

家具产品质量监督抽查实施细则

1、适用范围

本细则适用于北京市丰台区家具产品质量监督抽查。抽查产品包括：木制家具、沙发、弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫、儿童家具、婴儿床、儿童高椅、家用双层床。

2、检验依据

2.1 检验方法

GB/T 3324 《木家具通用技术条件》；

GB/T4893.1《家具表面耐冷液测定法》；

GB/T4893.2《家具表面耐湿热测定法》；

GB/T4893.3《家具表面耐干热测定法》；

GB/T4893.4《家具表面漆膜理化性能试验 第4部分 附着力交叉切割测定法》；

GB/T4893.7《家具表面漆膜理化性能试验 第7部分  耐冷热温差测定法》；

GB/T4893.8《家具表面漆膜理化性能试验 第8部分 耐磨性测定法》；

GB/T4893.9《家具表面漆膜理化性能试验 第9部分 抗冲击测定法》；

GB/T17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；

QB/T 1952.1《软体家具 沙发》；

GB/T 6343《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》；

GB/T 6669《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》；

GB/T 6670《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》；

GB/T 13667.1-2003《钢制书架通用技术条件》；

GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》；

GB/T9286《色漆和清漆 漆膜的划格试验》；

QB/T2537《皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度》；

GB/T3920《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》；

GB/T4689.20《皮革 涂层粘着牢度测定方法》；

QB/T 1952.2《软体家具 弹簧软床垫》；

GB/T3922-1999《纺织品耐汗渍色牢度试验方法》；

GB/T6344《软质泡沫聚合物材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》；

GB/T26706《软体家具 棕纤维弹性床垫》;

GB 28007《儿童家具通用技术条件》；

GB/T 10357.1《家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》；

GB/T 10357.2《家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性》；

GB/T 10357.3《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》；

GB/T 10357.4《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》

GB/T 10357.5《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》；

GB/T 10357.6《家具力学性能试验 第6部分：单层床强度和耐久性》；

GB/T 10357.7《家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性》；

QB/T 2280《办公家具 办公椅》；

GB 17927.1《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；

GB 17927.2《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》；

QB 2453.1《家用的童床和折叠小床 第1部分：安全要求》；

QB/T 2453.2《家用的童床和折叠小床 第2部分：试验方法》；

GB 18584《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；

GB/T 6675-2003《国家玩具安全技术规范》；

GB 22793.1《家具 儿童高椅 第1部分：安全要求》；

GB/T 22793.2《家具 儿童高椅 第2部分：试验方法》；

GB 24430.1《家用双层床 安全 第1部分：要求》；

GB /T 24430.2《家用双层床 安全 第2部分：试验》。

2.2 判定依据

GB/T 3324 《木家具通用技术条件》；

QB/T 1952.1《软体家具 沙发》；

QB/T 1952.2《软体家具 弹簧软床垫》；

GB/T26706《软体家具 棕纤维弹性床垫》;

GB 28007《儿童家具通用技术条件》；

QB 2453.1《家用的童床和折叠小床 第1部分：安全要求》；

GB 18584《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；

GB 22793.1《家具 儿童高椅 第1部分：安全要求》；

GB 24430.1《家用双层床 安全 第1部分：要求》；

经企业自我声明公开的企业标准及产品明示质量要求。

3、检验项目

3.1木制家具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 外观要求 | 木工要求 | GB/T 3324 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  | 仅检验GB/T3324中表3-序号27 |
| 2 | 表面理化性能 | 耐液性 | GB/T4893.1 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  | 仅适用于漆膜产品 |
|  |  | 耐湿热 | GB/T4893.2 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 耐干热 | GB/T4893.3 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 附着力 | GB/T4893.4 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 耐磨性 | GB/T4893.8 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 抗冲击 | GB/T4893.9 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 耐冷热循环 | GB/T17657 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  | 仅适用于软硬质覆面产品 |
|  |  | 耐干热 | GB/T17657 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 耐湿热 | GB/T17657 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 耐划痕 | GB/T17657 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 耐污染性能 | GB/T17657 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 表面耐磨性 | GB/T17657 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 抗冲击 | GB/T17657 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 力学性能 | 结构和底架强度试验 | GB/T10357.5 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  | 1、仅适用于柜 2、按2级试验水平 |
|  |  | 推拉构件结构强度试验 | GB/T10357.5 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 推拉构件强度试验 | GB/T10357.5 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 稳定性 | GB/T10357.4 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 垂直静载荷试验 | GB/T10357.1 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  | 1、仅适用于桌台类产品；2、公共场合用按4级试验水平，其他场合用按3级试验水平 |
|  |  | 水平静载荷试验 | GB/T10357.1 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 桌面垂直冲击 | GB/T10357.1 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 桌腿跌落 | GB/T10357.1 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 稳定性 | GB/T10357.7 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 座面椅背静载荷 | GB/T10357.3 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  | 1、仅适用于椅凳类产品；2、公共场合用按4级试验水平，其他场合用按3级试验水平 |
|  |  | 椅腿前向静载荷 | GB/T10357.3 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 椅腿侧向静载荷 | GB/T10357.3 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 座面冲击试验 | GB/T10357.3 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 跌落试验 | GB/T10357.3 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 稳定性 | GB/T10357.2 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 床铺面集中静载荷 | GB/T10357.6 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  | 1、仅适用于单层床类产品；2、公共场合用按4级试验水平，其他场合用按3级试验水平 |
|  |  | 床长边静载荷 | GB/T10357.6 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 床铺面冲击载荷 | GB/T10357.6 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 双层床稳定性 | GB/T24430.2 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  | 仅适用于双层床类产品 |
| 4 | 结构安全 | GB/T 3324 | GB/T 3324 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18584 | GB 18584 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 6 | 重金属含量 | 可溶性铅 | GB 18584 | GB 18584 | 强制性 | ● |  |  |  |
|  |  | 可溶性镉 | GB 18584 | GB 18584 | 强制性 | ● |  |  |  |
|  |  | 可溶性铬 | GB 18584 | GB 18584 | 强制性 | ● |  |  |  |
|  |  | 可溶性汞 | GB 18584 | GB 18584 | 强制性 | ● |  |  |  |

3.2沙发

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 产品用料、加工 | 木制件 | QB/T1952.1 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  | 仅检验表2中序号2、5、6、7 |
|  |  | 金属件 | QB/T1952.1 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  | 仅检验表2-序号10 |
|  |  | 铺垫料 | QB/T1952.1 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 泡沫塑料 | 表观密度/座面 | GB/T6343 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  |  | 回弹性能 | GB/T6670 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  | 不适用于慢回弹泡沫塑料 |
|  |  |  | 压缩永久变形 | GB/T6669 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 防锈处理 | QB/T1952.1 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 摩擦声 | QB/T1952.1 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 产品外观性能 | 面料 | QB/T1952.1 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  | 仅检验表3中序号1、3 |
|  |  | 金属件 | QB/T1952.1 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  | 仅检验表3中序号10、11、13 |
|  |  | 木制件 | QB/T1952.1 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  | 仅检验表3中序号14 |
|  |  | 饰面 | QB/T1952.1 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  | 仅检验表3中序号21、23 |
| 3 | 表面涂层理化性能 | 木制件漆膜涂层 | 附着力 | GB/T4893.4 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  |  | 耐磨性 | GB/T4893.8 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  |  | 耐冷热温差 | GB/T4893.7 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  |  | 抗冲击 | GB/T4893.9 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 金属件表面涂层 | 附着力 | GB/T 9286 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  |  | 耐腐蚀 | GB/T 13667.1-2003 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 金属件电镀层 | 耐腐蚀 | GB/T3325-2008 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 覆面材料理化性能 | 面料颜色干摩擦牢度 | QB/T2537 (皮革)GB/T3920（纺织面料） | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 纺织面料耐酸汗渍色牢度 | GB/T3922-1995 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 纺织面料耐碱汗渍色牢度 | GB/T3922-1995 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 皮革涂层粘着牢度 | GB/T4689.20 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 力学性能 | 沙发座、背及扶手耐久性 | QB/T1952.1 | QB/T1952.1 | 推荐性 |  | ● |  | 仅检验表5-序号1 |
| 6 | 安全性能 | QB/T1952.1 | QB/T1952.1 | 推荐性 | ● |  |  |  |

3.3弹簧软床垫

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 面料 | QB/T1952.2 | QB/T1952.2 | 推荐性 |  | ● |  | 仅检验表3-序号5 |
| 2 | 铺面、边面缝纫 | QB/T1952.2 | QB/T1952.2 | 推荐性 |  | ● |  | 仅检验表3-序号8 |
| 3 | 缝边 | QB/T1952.2 | QB/T1952.2 | 推荐性 |  | ● |  | 仅检验表3-序号15、16、18 |
| 4 | 面料物理性能 | 面料耐干摩擦牢度 | GB/T3920 | QB/T1952.2 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 铺垫料物理性能 | 软质聚氨酯泡沫塑料 | GB/T6670 GB/T6344 | QB/T1952.2 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 | 卫生、安全 | QB/T1952.2 | QB/T1952.2 | 推荐性 | ● |  |  | 仅检验表3-序号24 -29、序号31-33 |
| 7 | 弹簧 | QB/T1952.2 | QB/T1952.2 | 推荐性 |  | ● |  | 仅检验表3-序号36 |
| 8 | 耐久性 | QB/T1952.2 | QB/T1952.2 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.4棕纤维弹性床垫

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 面料及复合面料物理性能 | 耐摩擦色牢度 | GB/T3920 | GB/T26706 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 芯料物理性能 | 含水率 | GB/T26706 | GB/T26706 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  |  | 压缩永久变形率 | GB/T26706 | GB/T26706 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全卫生要求 | GB/T26706 | GB/T26706 | 推荐性 | ● |  |  | 仅检验表3-序号31、33-38 |
| 4 | 阻燃性要求 | GB 17927.1 GB 17927.2 | GB/T26706 | 推荐性 | ● |  |  |  |
| 5 | 耐久性要求 | GB/T26706 | GB/T26706 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.5儿童家具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 边缘及尖端 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 2 | 突出物 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 3 | 孔及间隙 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 4 | 折叠机构 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 5 | 翻门、翻板 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 6 | 封闭式家具 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 7 | 其他 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 8 | 力学性能 | 向前倾翻、无扶手侧向倾翻及凳任意方向倾翻试验 | GB/T 10357.2 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  | 仅适用于椅凳类 |
|  |  | 向后倾翻试验 | GB/T 10357.2 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 扶手椅侧向倾翻试验 | GB/T 10357.2 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 座面椅背联合静态载荷试验 | GB/T 10357.3 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  | 1、仅适用于椅凳类；2、不适用于转椅 |
|  |  | 扶手侧向静载荷试验 | GB/T 10357.3 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  | 仅适用于椅凳类 |
|  |  | 扶手垂直向下静载荷试验 | GB/T 10357.3 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 椅腿向前静载荷试验 | GB/T 10357.3 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 椅腿侧向静载荷试验 | GB/T 10357.3 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 座面冲击试验 | GB/T 10357.3 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 椅背冲击试验 | GB/T 10357.3 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 跌落试验 | GB/T 10357.3 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 塑料座面附加冲击试验 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 底座静载荷试验 | QB/T 2280 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  | 仅适用于转椅 |
|  |  | 垂直加载稳定性试验 | GB/T 10357.7 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  | 仅适用于桌台类 |
|  |  | 有抽屉桌台稳定性试验 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 连接件试验 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 高桌台防脱离试验 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 主桌面垂直静载荷试验 | GB/T 10357.1 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 副桌面垂直静载荷试验 | GB/T 10357.1 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 水平静载荷试验 | GB/T 10357.1 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 桌面垂直冲击试验 | GB/T 10357.1 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 桌腿跌落试验 | GB/T 10357.1 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 搁板稳定性试验 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  | 仅适用于柜类 |
|  |  | 有推拉件的小柜稳定性试验 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 至少有一个推拉件的大柜稳定性试验 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 有两个及以上推拉件的大柜稳定性试验 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 连接件试验 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 挂柜防脱离试验 | GB/T 10357.5 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 隔板支承件强度试验 | GB/T 10357.5 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 挂衣棍支承件强度试验 | GB/T 10357.5 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 顶板和底板静载荷试验 | GB/T 10357.5 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 结构和底架强度试验 | GB/T 10357.5 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 推拉件强度试验 | GB/T 10357.5 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 推拉件防脱离试验 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  |  |
|  |  | 床铺面冲击试验 | GB/T 24430.2 | GB 28007 | 强制性 |  | ● |  | 仅适用于单层床 |
| 9 | 产品甲醛释放量 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 10 | 表面涂层 | 可迁移元素 | 锑 | GB 6675-2003 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
|  |  |  | 砷 | GB 6675-2003 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
|  |  |  | 钡 | GB 6675-2003 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
|  |  |  | 镉 | GB 6675-2003 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
|  |  |  | 铬 | GB 6675-2003 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
|  |  |  | 铅 | GB 6675-2003 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
|  |  |  | 汞 | GB 6675-2003 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
|  |  |  | 硒 | GB 6675-2003 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 11 | 阻燃性能 | GB 17927.1/ GB 17927.2 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  | 仅适用于软体家具 |
| 12 | 警示标识 | GB 28007 | GB 28007 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 注1：若产品使用说明未标明具体年龄段，力学性能按试验水平1的要求进行。 |

3.6婴儿床

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 结构 | QB/T 2453.2 | QB 2453.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 床铺面 | QB/T 2453.2 | QB 2453.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 旁板和床头 | QB/T 2453.2 | QB 2453.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 框架 | QB/T 2453.2 | QB 2453.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 稳定性 | QB/T 2453.2 | QB 2453.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 | 使用说明 | QB 2453.1 | QB 2453.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 7 | 甲醛释放量 | GB 18584 | GB 18584 | 强制性 | ● |  |  |  |

3.7儿童高椅

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 结构 | GB/T 22793.2 | GB 22793.1 | 强制性 |  | ● |  |  |
| 2 | 标志 | GB/T 22793.2 | GB 22793.1 | 强制性 |  | ● |  |  |
| 3 | 使用说明 | GB/T 22793.2 | GB 22793.1 | 强制性 |  | ● |  |  |

3.8家用双层床

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 材料 | GB/T 24430.2 | GB 24430.1 | 强制性 |  | ● |  |  |
| 2 | 结构 | GB/T 24430.2 | GB 24430.1 | 强制性 |  | ● |  |  |
| 3 | 上层床安全栏板 | GB/T 24430.2 | GB 24430.1 | 强制性 | ● |  |  | 仅检验GB 24430.1中4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.3.6 |
| 4 | 儿童用双层床间隙要求 | GB/T 24430.2 | GB 24430.1 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 5 | 床铺面 | GB/T 24430.2 | GB 24430.1 | 强制性 |  | ● |  | 仅检验GB 24430.1中4.5.1、4.5.4、4.5.5 |
| 6 | 梯子（踏脚板的尺寸） | GB/T 24430.2 | GB 24430.1 | 强制性 |  | ● |  | 仅检验GB 24430.1中4.6.2 |
| 7 | 稳定性 | GB/T 24430.2 | GB 24430.1 | 强制性 |  | ● |  |  |

4、抽样

4.1一般情况下，每个经营主体每类产品抽取1-2种。

4.2在经营主体成品库、产品集中存放地或市场上销售的具有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

4.3 抽样基数满足抽样数量即可，样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法随机抽取2件，其中1件为检验用样品，另1件为备用样品。

4. 4 受检单位应根据实际情况自行填写《监督抽查产品信息确认单》，对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

4. 5样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。

4. 6 当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。

4. 7抽样人员负责将检验用样品携带到检验机构，抽取的备用样品封存于受检单位，受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

5、判定原则

所检项目全部符合要求，检验结论为合格，否则为不合格。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

6、异议处理

受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北京市丰台区市场监督管理局或者其上级市场监督管理部门提交书面复检申请（原件），并附营业执照等主体证明材料（异议材料同时抄送承担监督抽查后处理工作的区局）；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理受检单位提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。