北京市丰台区市场监督管理局

塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则

- 适用范围

本细则适用于本市丰台区以树脂为主要原料生产的薄膜、经热合或粘合等制袋工艺加工制得的塑料购物袋，也适用于塑料与其他材料复合的购物袋的产品质量监督抽查。

- 检验依据

2.1 检验方法

GB/T 21661《塑料购物袋》;

BB/T 0039《商品零售包装袋》；

QB/T 2358《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》。

2.2 判定方法

GB/T 21661《塑料购物袋》；

BB/T 0039《商品零售包装袋》；

经企业自我声明公开的企业标准及产品明示质量要求。

- 检验项目

3.1 塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 感官 | GB/T 21661 | GB/T 21661 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 提吊试验 | GB/T 21661 | GB/T 21661 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 21661 | GB/T 21661 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 漏水性 | GB/T 21661 | GB/T 21661 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 厚度 | GB/T 21661 | GB/T 21661 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 | 落镖冲击 | GB/T 21661 | GB/T 21661 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 7 | 封合强度 | GB/T 21661 | GB/T 21661 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2 商品零售包装

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 感官 | BB/T 0039 | BB/T 0039 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 提吊试验 | BB/T 0039 | BB/T 0039 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 跌落试验 | BB/T 0039 | BB/T 0039 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 漏水性 | BB/T 0039 | BB/T 0039 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 厚度 | GB/T 6672 | BB/T 0039 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 | 塑料和纸塑复合包装袋封合强度 | QB/T 2358 | BB/T 0039 | 推荐性 |  | ● |  |  |

- 抽样

4.1一般情况下，每个经营主体每类产品抽取1-2种产品。

4.2在经营主体成品库、产品集中存放地或市场上销售的具有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

4.3抽样基数满足抽样数量即可，同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号产品，使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法随机从3箱中抽取样品，每箱中抽取20个，共计60个。抽取的样品数量分成2份，其中一份为检验用样品，一份为备用样品。

4.4 受检单位应根据实际情况自行填写《监督抽查产品信息确认单》，对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

4.5样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。

4. 6 当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。

4. 7 抽样人员负责将检验用样品携带到检验机构，抽取的备用样品封存于受检单位，受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

5. 判定原则

所检项目全部符合要求，检验结论为合格，否则为不合格。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

6. 异议处理

受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北京市丰台区市场监督管理局提交书面复检申请（原件），并附营业执照等主体证明材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理受检单位提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。