# 北京市丰台区市场监督管理局

# 食品用塑料制品产品质量监督抽查实施细则

## 1、适用范围

本细则适用于本市丰台区食品接触用塑料材料及制品，包括未经硫化的热塑性弹性体材料及制品的产品质量监督抽查。

## 检验依据

## 2.1 检验方法

GB/T 1037《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》;

GB/T 1038《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法》;

GB 9683《复合食品包装袋卫生标准》；

GB/T 2410《透明塑料透光率和雾度的测定》;

GB/T 4456《包装用聚乙烯吹塑薄膜》；

GB 4789.2《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》;

GB 4806.1《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》;

GB 4806.7《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》;

GB/T 8808《软质复合塑料材料剥离试验方法》;

GB/T 8809《塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法》;

GB/T 8946《塑料编织袋通用技术要求》;

GB/T 9639.1《塑料薄膜和薄片 抗冲击性能试验方法 自由落镖法 第1部分：梯级法》;

GB/T 10003《普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜》;

GB/T 10004《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》;

GB 10457-1989《聚乙烯自粘保鲜膜》;

GB/T 12027《塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法》;

GB/T 15267《食品包装用聚氯乙烯硬片、膜》;

GB/T 16719《双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材》；

GB/T 17030《食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜》；

GB/T 16578.2《塑料 薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第2部分：埃莱门多夫(Elmendor)法》;

GB/T 16958《包装用双向拉伸聚酯薄膜》;

GB/T 17876《包装容器 塑料防盗瓶盖》;

GB/T 18006.1《 塑料一次性餐饮具通用技术要求》;

GB/T 18192《液体食品无菌包装用纸基复合材料》；

GB/T 18454《液体食品无菌包装用复合袋》;

GB/T 18706《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》;

GB/T 19741《液体食品包装用塑料复合膜、袋》;

GB/T 19789《包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法》;

GB/T 21661《塑料购物袋》；

GB 31604.2《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定》;

GB 31604.7《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验》;

GB 31604.8《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定》;

GB 31604.9《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定》;

GB 31604.10《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）迁移量的测定》;

GB 31604.15《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定》;

GB 31604.17《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯腈的测定和迁移量的测定》;

GB 31604.19《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定》;

GB 31604.21《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定》;

GB 31604.23《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定》;

GB 31604.30《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定》;

GB 31604.31《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定》;

GB 31604.41《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定》;

GB 31604.43《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二胺和己二胺迁移量的测定》;

GB 31604.44《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定》;

GB 31604.46《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定》;

GB 31604.48《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定》;

QB/T 1130《塑料直角撕裂性能试验方法》；

QB/T 1231《液体包装用聚乙烯吹塑薄膜》;

QB/T 1870《塑料菜板》;

QB/T 1871《双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋》;

QB/T 1956《聚丙烯吹塑薄膜》；

QB/T 1999《密胺塑料餐具》;

QB/T 2197《榨菜包装用复合膜、袋》;

QB/T 2357《聚酯（PET）无汽饮料瓶》;

QB/T 2358《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》;

QB/T 2460《聚碳酸酯(PC)饮用水罐》;

QB/T 2471《聚丙烯(PP)挤出片材》;

BB/T 0002《双向拉伸聚丙烯珠光薄膜》;

BB/T 0013《软塑折叠包装容器》;

BB/T 0014《夹链自封袋》;

BB/T 0030《包装用镀铝薄膜》;

BB/T 0039《商品零售包装袋》;

BB/T 0048《组合式防伪瓶盖》；

2.2 判定依据

GB 4806.1《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》；

GB 4806.6《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》；

GB 4806.7《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》；

GB 9685《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》；

GB 9683《复合食品包装袋卫生标准》；

GB 10457-1989《聚乙烯自粘保鲜膜》；

GB/T 4456《包装用聚乙烯吹塑薄膜》；

GB/T 8946《塑料编织袋通用技术要求》；

GB/T 10003《普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜》；

GB/T 10004《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》；

GB/T 15267《食品包装用聚氯乙烯硬片、膜》；

GB/T 16719《双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材》；

GB/T 16958《包装用双向拉伸聚酯薄膜》；

GB/T 17030《食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜》；

GB/T 17876《包装容器塑料防盗瓶盖》；

GB/T 18006.1《塑料一次性餐饮具通用技术要求》；

GB/T 18192《液体食品无菌包装用纸基复合材料》；

GB/T 18454《液体食品无菌包装用复合袋》；

GB/T 18706《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》；

GB/T 19741《液体食品包装用塑料复合膜、袋》；

GB/T 21661《塑料购物袋》；

BB/T 0002《双向拉伸聚丙烯珠光薄膜》；

BB/T 0014《夹链自封袋》；

BB/T 0013《软塑折叠包装容器》；

BB/T 0030《包装用镀铝薄膜》；

BB/T 0039《商品零售包装袋》；

BB/T 0048《组合式防伪瓶盖》；

QB/T 1231《液体包装用聚乙烯吹塑薄膜》；

QB/T 1870《塑料菜板》；

QB/T 1871《双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋》；

QB/T 1956《聚丙烯吹塑薄膜》；

QB/T 1999《密胺塑料餐具》；

QB/T 2197《榨菜包装用复合膜、袋》；

QB/T 2471《聚丙烯(PP)挤出片材》；

QB/T 2357《聚酯(PET)无汽饮料瓶》；

QB/T 2460《聚碳酸酯（PC）饮用水罐》；

《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则》；

经企业自我声明公开的企业标准及产品明示质量要求。

## 检验项目

### 3.1 理化指标

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 感官 | GB 4806.7 GB 9683 | GB 4806.7 GB 9683 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 2 | 蒸发残渣 | GB 31604.8 | GB 9683 | 强制性 | ● |  |  | 限复合材质 |
|  | 总迁移量a | GB 31604.8 | GB 4806.7 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 水（60℃，2h） | GB 31604.2 | GB 4806.7 GB 9683 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 4 | 重金属（以Pb计） 4%乙酸 | GB 31604.9 | GB 4806.7 GB 9683 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 5 | 脱色试验 | GB 31604.7 | GB 4806.7 | 强制性 | ● |  |  | 仅限添加了着色剂的产品 |
| 6 | 氯乙烯单体残留量 | GB 31604.31 | GB 4806.7 GB 4806.6 | 强制性 | ● |  |  | 限PVC材质 |
| 7 | 溶剂残留总量 | GB/T 10004 | GB/T 10004 食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则 | 推荐性 | ● |  |  | 限复合材质 |
| 8 | 苯类溶剂残留量 | GB/T 10004 | GB/T 10004 食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则 | 推荐性 | ● |  |  | 限复合材质 |
| 9 | 锑（以Sb计）迁移量(4%乙酸) | GB 31604.41 | GB 4806.7 GB 4806.6 | 强制性 | ● |  |  | 限PET材质 |
| 10 | 甲苯二胺 (4%乙酸) | GB 31604.23 | GB 9683 | 强制性 | ● |  |  | 限复合材质 |
| 11 | 己内酰胺b残留量 | GB 31604.19 | GB 4806.7 GB 4806.6 | 强制性 | ● |  |  | 限PA材质 |
| 12 | 双酚A迁移量 | GB 31604.10 | GB 4806.7 GB 4806.6 | 强制性 | ● |  |  | 限生产，限PC材质 |
| 13 | 丙烯腈残留量 | GB 31604.17 | GB 4806.7 GB 4806.6 | 强制性 | ● |  |  | 限AS材质 |
| 14 | 甲醛迁移量（水） | GB 31604.48 | GB 4806.6 GB 4806.7 | 强制性 | ● |  |  | 限密胺材质餐具 |
| 15 | 三聚氰胺迁移量（4%乙酸） | GB 31604.15 | GB 4806.7 GB 4806.6 | 强制性 | ● |  |  | 限密胺材质的餐具 |
| 16 | 游离酚b迁移量 | GB 31604.46 | GB 4806.6 GB 4806.7 | 强制性 | ● |  |  | 限PC材质 |
| 17 | 1,6-己二胺b迁移量 | GB 31604.43 | GB 4806.6 GB 4806.7 | 强制性 | ● |  |  | 限PA材质 |
| 18 | 乙二醇迁移量 | GB 31604.44 | GB 4806.6 GB 4806.7 | 强制性 | ● |  |  | 限PET材质 |
| 19 | 对苯二甲酸迁移量（4%乙酸） | GB 31604.21 | GB 4806.6 GB 4806.7 | 强制性 | ● |  |  | 限PET材质 |
| 20 | 邻苯二甲酸酯类残留量DEHP、DINP、DBP | GB 31604.30 | GB 9685 | 强制性 | ● |  |  |  |
| 1、a：油脂类食品模拟物的总迁移量试验不检；生产领域食品模拟物和实验条件根据企业标签（含符合性声明）确定，流通领域食品模拟物和实验条件根据标签明示信息确定。 2、b：如无法确定树脂的具体名称，则此项目不检。 3、表中所列检验项目需根据产品具体材质及预期接触食品种类确定检验项目的适用性。 |

### 3.2 质量指标

### 3.2.1 非复合膜袋

### 3.2.1.1聚乙烯自粘保鲜膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 10457-1989 | GB 10457-1989 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 10457-1989 | GB 10457-1989 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 直角撕裂强度 | GB 10457-1989 | GB 10457-1989 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 透光率 | GB/T 2410 | GB 10457-1989 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 雾度 | GB/T 2410 | GB 10457-1989 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 | 自粘性 | GB 10457-1989 | GB 10457-1989 | 推荐性 |  | ● |  |  |

### 3.2.1.2液体包装用聚乙烯吹塑薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | QB/T 1231 | QB/T 1231 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 断裂伸长率 | QB/T 1231 | QB/T 1231 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 落镖冲击试验 | QB/T 1231 | QB/T 1231 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 水蒸气透过量 | QB/T 1231 | QB/T 1231 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 氧气透过量 | QB/T 1231 | QB/T 1231 | 推荐性 |  | ● |  |  |

### 3.2.1.3食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 17030 | GB/T 17030 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 17030 | GB/T 17030 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 耐撕裂力 | GB/T 16578.2 | GB/T 17030 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 水蒸气透过量 | GB/T 17030 | GB/T 17030 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 热收缩率 | GB/T 17030 | GB/T 17030 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 | 氧气透过量 | GB/T 17030 | GB/T 17030 | 推荐性 |  | ● |  |  |

### 3.2.1.4双向拉伸聚丙烯珠光薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉伸强度 | BB/T 0002 | BB/T 0002 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 断裂伸长率 | BB/T 0002 | BB/T 0002 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 热收缩率 | BB/T 0002 | BB/T 0002 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 透湿量 | BB/T 0002 | BB/T 0002 | 推荐性 |  | ● |  |  |

### 3.2.1.5包装用聚乙烯吹塑薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉伸强度（纵横向） | GB/T 4456 | GB/T 4456 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 断裂标称应变（纵横向） | GB/T 4456 | GB/T 4456 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 落镖冲击 | GB/T 4456 | GB/T 4456 | 推荐性 |  | ● |  |  |

### 3.2.1.6包装用双向拉伸聚酯薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 16958 | GB/T 16958 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 断裂伸长率 | GB/T 16958 | GB/T 16958 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 热收缩率 | GB/T 16958 | GB/T 16958 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 雾度 | GB/T 2410 | GB/T 16958 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 水蒸气透过系数 | GB/T 16958 | GB/T 16958 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 | 氧气透过系数 | GB/T 1038 | GB/T 16958 | 推荐性 |  | ● |  |  |

### 3.2.1.7聚丙烯吹塑薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | QB/T 1956 | QB/T 1956 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 断裂伸长率（纵、横向） | QB/T 1956 | QB/T 1956 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 雾度 | GB/T 2410 | QB/T 1956 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 直角撕裂强度（纵、横向） | QB/T 1130 | QB/T 1956 | 推荐性 |  | ● |  |  |

### 3.2.1.8夹链自封袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 热合强度 | QB/T 2358 | BB/T 0014 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 跌落试验 | BB/T 0014 | BB/T 0014 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 密封试验 | BB/T 0014 | BB/T 0014 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.1.9包装用镀铝薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 水蒸气透过量 | BB/T 0030 | BB/T 0030 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 氧气透过量 | GB/T 19789 GB/T 1038 | BB/T 0030 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 拉伸强度 | BB/T 0030 | BB/T 0030 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 断裂标称应变 | BB/T 0030 | BB/T 0030 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.1.10普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 10003 | GB/T 10003 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 10003 | GB/T 10003 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 热收缩率 | GB/T 10003 | GB/T 10003 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 雾度 | GB/T 2410 | GB/T 10003 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 透湿量 | GB/T 10003 | GB/T 10003 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.1.11塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 提吊试验 | GB/T 21661 | GB/T 21661 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 跌落试验 | GB/T 21661 | GB/T 21661 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 漏水性 | GB/T 21661 | GB/T 21661 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 厚度及偏差 | GB/T 21661 | GB/T 21661 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.2 复合膜袋

3.2.2.1包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉断力（纵向、横向） | GB/T 10004 | GB/T 10004 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 10004 | GB/T 10004 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 直角撕裂力 | QB/T 1130 | GB/T 10004 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 剥离力 | GB/T 8808 | GB/T 10004 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 热合强度 | QB/T 2358 | GB/T 10004 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 | 水蒸气透过量 | GB/T 10004 | GB/T 10004 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 7 | 氧气透过量 | GB/T 10004 | GB/T 10004 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 8 | 耐热性 | GB/T 10004 | GB/T 10004 | 推荐性 |  | ● |  | 限耐蒸煮复合膜袋 |
| 9 | 耐高温介质性 | GB/T 10004 | GB/T 10004 | 推荐性 |  | ● |  | 限耐蒸煮复合膜袋 |
| 10 | 袋的耐压性能 | GB/T 10004 | GB/T 10004 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 11 | 袋的跌落性能 | GB/T 10004 | GB/T 10004 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.2.2双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉断力（纵、横向） | QB/T 1871 | QB/T 1871 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 断裂伸长率（纵、横向） | QB/T 1871 | QB/T 1871 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 层间剥离力 | GB/T 8808 | QB/T 1871 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 抗摆锤冲击能 | GB/T 8809 | QB/T 1871 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037 | QB/T 1871 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 | 氧气透过量 | GB/T 1038 | QB/T 1871 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 7 | 耐热性 | QB/T 1871 | QB/T 1871 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 8 | 耐寒性 | QB/T 1871 | QB/T 1871 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 9 | 耐油度 | QB/T 1871 | QB/T 1871 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 10 | 耐压性（袋） | QB/T 1871 | QB/T 1871 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 11 | 耐跌落性（袋） | QB/T 1871 | QB/T 1871 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.2.3 榨菜包装用复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉断力（纵、横向） | QB/T 2197 | QB/T 2197 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 断裂伸长率（纵、横向） | QB/T 2197 | QB/T 2197 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 热合强度（边、底） | QB/T 2197 | QB/T 2197 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 剥离力（纵、横向） | GB/T 8808 | QB/T 2197 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 氧气透过量 | GB/T 1038 | QB/T 2197 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 | 水蒸气透过量 | GB/T 1037 | QB/T 2197 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 7 | 耐压 | QB/T 2197 | QB/T 2197 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 8 | 跌落 | QB/T 2197 | QB/T 2197 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.2.4液体食品包装用塑料复合膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉断力 | GB/T 19741 | GB/T 19741 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 封合强度 | GB/T 19741 | GB/T 19741 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 内层塑料膜剥离强度 | GB/T 8808 | GB/T 19741 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 复合塑料膜与纸粘结度 | GB/T 19741 | GB/T 19741 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 透氧率 | GB/T 1038 | GB/T 19741 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 | 耐压性能 | GB/T 19741 | GB/T 19741 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 7 | 跌落性能 | GB/T 19741 | GB/T 19741 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 8 | 微生物总数 | GB/T 4789.2 | GB/T 19741 | 推荐性 | ● |  |  | 适用时 |

3.2.2.5液体食品无菌包装用纸基复合材料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉断力 | GB/T 18192 | GB/T 18192 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 封合强度 | GB/T 18192 | GB/T 18192 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 内层塑料膜剥离强度 | GB/T 8808 | GB/T 18192 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 透氧率 | GB/T 1038 | GB/T 18192 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.2.6液体食品无菌包装用复合袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉伸强度（纵向/横向） | GB/T 18454 | GB/T 18454 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 断裂标称应变（纵向/横向） | GB/T 18454 | GB/T 18454 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 剥离力 | GB/T 8808 | GB/T 18454 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 袋体热合强度 | QB/T 2358 | GB/T 18454 | 推荐性 |  | ● |  |  |
|  | 袋口和袋体热合强度 | GB/T 18454 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 氧气透过率 | GB/T 19789 GB/T 1038 | GB/T 18454 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 | 透光率 | GB/T 2410 | GB/T 18454 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 7 | 耐压性能 | GB/T 18454 | GB/T 18454 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 8 | 跌落性能 | GB/T 18454 | GB/T 18454 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.2.7液体食品保鲜包装用纸基复合材料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉断力 | GB/T 18706 | GB/T 18706 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 内层塑料膜剥离强度 | GB/T 8808 | GB/T 18706 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 封合强度 | GB/T 18706 | GB/T 18706 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 透氧率 | GB/T 1038 | GB/T 18706 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 菌落总数 | GB/T 18706 | GB/T 18706 | 推荐性 | ● |  |  | 适用时 |
| 6 | 大肠菌群 | GB/T 18706 | GB/T 18706 | 推荐性 | ● |  |  | 适用时 |
| 7 | 致病菌（系指肠道致病菌、致病性球菌） | GB/T 18706 | GB/T 18706 | 推荐性 | ● |  |  | 适用时 |
| 8 | 霉菌 | GB/T 18706 | GB/T 18706 | 推荐性 | ● |  |  | 适用时 |

3.2.2.8 商品零售包装

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 跌落性能 | BB/T 0039 | BB/T 0039 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 提吊试验（仅限手提袋） | BB/T 0039 | BB/T 0039 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 塑料和纸塑复合包装袋封合强度 | QB/T 2358 | BB/T 0039 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 复合包装袋剥离力 | GB/T 8808 | BB/T 0039 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.3 片材

3.2.3.1双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 透光率 | GB/T 2410 | GB/T 16719 | 推荐性 |  | ● |  | 适用于透明片材 |
| 2 | 雾度 | GB/T 2410 | GB/T 16719 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 拉伸强度（纵/横向） | GB/T 16719 | GB/T 16719 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 断裂伸长率（纵/横向） | GB/T 16719 | GB/T 16719 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.3.2聚丙烯（PP）挤出片材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉伸屈服强度（纵/横） | QB/T 2471 | QB/T 2471 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 纵向尺寸变化率 | QB/T 2471 | QB/T 2471 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.3.3食品包装用聚氯乙烯（PVC）硬片、膜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 15267 | GB/T 15267 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 透湿度 | GB/T 15267 | GB/T 15267 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 透光率 | GB/T 2410 | GB/T 15267 | 推荐性 |  | ● |  | 适用于透明片、膜 |
| 4 | 雾度 | GB/T 2410 | GB/T 15267 | 推荐性 |  | ● |  | 适用于透明片、膜 |
| 5 | 加热伸缩率 | GB/T 15267 | GB/T 15267 | 推荐性 |  | ● |  | 适用于厚度≥0.06mm片、膜 |
| 6 | 落球冲击破碎率 | GB/T 15267 | GB/T 15267 | 推荐性 |  | ● |  | 适用于厚度≥0.10mm的片、膜 |

3.2.4编织袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 拉伸负荷（经向） | GB/T 8946 | GB/T 8946 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 拉伸负荷（纬向） | GB/T 8946 | GB/T 8946 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 拉伸负荷（粘合向） | GB/T 8946 | GB/T 8946 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 拉伸负荷（阀口向） | GB/T 8946 | GB/T 8946 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 拉伸负荷（缝底向） | GB/T 8946 | GB/T 8946 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 | 涂膜袋和复膜袋的剥离力 | GB/T 8946 | GB/T 8946 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 7 | 耐温性能 | GB/T 8946 | GB/T 8946 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 8 | 跌落性能 | GB/T 8946 | GB/T 8946 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.5 容器

3.2.5.1聚酯(PET)无汽饮料瓶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 密封性能 | QB/T 2357 | QB/T 2357 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 跌落性能 | QB/T 2357 | QB/T 2357 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 耐寒性（-20℃） | QB/T 2357 | QB/T 2357 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 垂直载压 | QB/T 2357 | QB/T 2357 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.5.2聚碳酸酯（PC）饮用水罐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 密封性能 | QB/T 2460 | QB/T 2460 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 跌落性能 | QB/T 2460 | QB/T 2460 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 堆码试验 | QB/T 2460 | QB/T 2460 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.5.3软塑折叠包装容器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 密封试验 | BB/T 0013 | BB/T 0013 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 跌落试验 | BB/T 0013 | BB/T 0013 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 悬吊试验（Ⅱ型） | BB/T 0013 | BB/T 0013 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 抗压试验 | BB/T 0013 | BB/T 0013 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.5.4塑料防盗瓶盖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 封盖性能 | GB/T 17876 | GB/T 17876 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 防盗性能 | GB/T 17876 | GB/T 17876 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 扭断扭矩 | GB/T 17876 | GB/T 17876 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 密封性能 | GB/T 17876 | GB/T 17876 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 热稳定性能 | GB/T 17876 | GB/T 17876 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 | 跌落性能 | GB/T 17876 | GB/T 17876 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 7 | 耐冲击性能 | GB/T 17876 | GB/T 17876 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 8 | 开启扭矩性能 | GB/T 17876 | GB/T 17876 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.5.5塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）、塑料瓶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 密封试验 | QB/T 2460 | QB/T 2460 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 跌落性能 | QB/T 2460 | QB/T 2460 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 堆码试验 | QB/T 2460 | QB/T 2460 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.5.6 组合式防伪瓶盖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 密封性能 | BB/T 0048 | BB/T 0048 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 开启力矩 | BB/T 0048 | BB/T 0048 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.6 食品用工具

3.2.6.1密胺塑料餐具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 耐干热性 | QB/T 1999 | QB/T 1999 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 耐低温性 | QB/T 1999 | QB/T 1999 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 3 | 耐湿热性 | QB/T 1999 | QB/T 1999 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 耐污染性 | QB/T 1999 | QB/T 1999 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 跌落 | QB/T 1999 | QB/T 1999 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 6 | 翘曲（底部） | QB/T 1999 | QB/T 1999 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.6.2塑料菜板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 跌落性能 | QB/T 1870 | QB/T 1870 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.2.6.3一次性餐饮具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 负重性能 | GB/T 18006.1 | GB/T 18006.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 2 | 耐温性能 | GB/T 18006.1 | GB/T 18006.1 | 推荐性 |  | ● |  | 限使用温度高于40℃的产品 |
| 3 | 跌落性能 | GB/T 18006.1 | GB/T 18006.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 4 | 盖体对折性能 | GB/T 18006.1 | GB/T 18006.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |
| 5 | 漏水性 | GB/T 18006.1 | GB/T 18006.1 | 推荐性 |  | ● |  |  |

3.3标签标识

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 |  |
| 1 | 标识内容 | 产品名称 | GB 4806.1 | GB 4806.1 | 强制性 |  |  | ● |  |
|  |  | 材质 | GB 4806.1 | GB 4806.1 | 强制性 |  |  | ● |  |
|  |  | 树脂名称 | GB 4806.7 | GB 4806.7 | 强制性 |  |  | ● | 树脂名称应按照GB 4806.6附录A进行标示，聚合物共混物应标示所有树脂的名称。 |
|  |  | 执行标准 | GB 4806.1 | GB 4806.1 | 强制性 |  |  | ● | 对相关法规及标准的符合性声明 |
|  |  | 生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式 | GB 4806.1 | GB 4806.1 | 强制性 |  |  | ● |  |
|  |  | 生产日期 | GB 4806.1 | GB 4806.1 | 强制性 |  |  | ● |  |
|  |  | 保质期 | GB 4806.1 | GB 4806.1 | 强制性 |  |  | ● | 适用时 |
| 2 | 符合性声明 | 遵循的法规和标准 | GB 4806.1 | GB 4806.1 | 强制性 |  |  | ● |  |
|  |  | 有限制性要求的物质名单及其限制性要求 | GB 4806.1 | GB 4806.1 | 强制性 |  |  | ● |  |
|  |  | 总迁移量合规性情况（仅成型品）等 | GB 4806.1 | GB 4806.1 | 强制性 |  |  | ● |  |
| 3 | 食品接触标识 | “食品接触用”“食品包装用”或类似用语，或调羹筷子标志，有明确食品接触用途的产品（如筷子、炒锅等）除外。 | GB 4806.1 | GB 4806.1 | 强制性 |  |  | ● |  |
| 4 | 特殊使用要求信息 | 特殊使用要求产品的使用方法、使用注意事项、用途、使用环境、使用温度等。 | GB 4806.1 | GB 4806.1 | 强制性 |  |  | ● |  |
|  |  | 标注方式（是否以特殊或醒目的方式） | GB 4806.1 | GB 4806.1 | 强制性 |  |  | ● | 相关标准明确规定的使用条件或超出使用条件将产生较高食品安全风险的产品的使用条件 |
| 5 | 标识位置 | GB 4806.1 | GB 4806.1 | 强制性 |  |  | ● |  |
|  | 注：序号2、4、5三个条款的审核结果不参与产品的综合判定。 |

## 4、抽样

4.1一般情况下，每个经营主体每类产品抽取1-2种。

4. 2在经营主体成品库、产品集中存放地或市场上销售的具有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

4. 3抽样基数满足抽样数量即可，样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法随机抽取2份，一份检验用样品，一份为备用样品。产品抽样方法、检验数量要求及注意事项见下表：

非复合膜袋抽样方法

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量(已包括备用样品) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 3卷×2 |
| 2 | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 | （膜类）3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2×2 （袋类）从3箱中抽取60个（袋规格应不小于15cm×15cm） |
| 3 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜（袋） |  |
| 4 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 |  |
| 5 | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 |  |
| 6 | 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜（袋） |  |
| 7 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜（袋） | （膜类）3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2×2 （袋类）从3箱中抽取60个（袋规格应不小于15cm×15cm） |
| 8 | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 |  |
| 9 | 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜（袋） |  |
| 10 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜（袋） |  |
| 11 | 聚丙烯吹塑薄膜（袋） |  |
| 12 | 商品零售包装袋（含保鲜袋） | 从3箱中抽取60个（袋规格应不小于15cm×15cm） |
| 13 | 夹链自封袋 |  |
| 14 | 塑料购物袋 |  |
| 15 | 包装用镀铝薄膜 | 3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2×2 |
| 注： 1、抽取的样品数量分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 2、样品处置：膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。样品标注纵横方向抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装。 |

复合膜袋抽样方法

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量(已包括备用样品) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 | （卷膜）3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2×2 （袋类）从3箱中抽取，每箱中抽取40个，共计120个 |
| 2 | 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 |  |
| 3 | 榨菜包装用复合膜、袋 |  |
| 4 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 |  |
| 5 | 液体食品无菌包装用复合袋 | （卷膜）3卷，将每卷膜外层除去至少2m，每卷膜各抽取2.5m2×2 （袋类）从3箱中抽取，每箱中抽取40个，共计120个 |
| 6 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 |  |
| 7 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 |  |
| 8 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 |  |
| 9 | 其它类多层复合食品包装膜、袋 |  |
| 注： 1、抽取的样品数量分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 2、样品处置：膜类样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。样品标注纵横方向抽样后，样品用被抽查塑料膜或袋密封。样品由抽样人员监督包装，卷或袋单独封装后，再进行最后封装。 3、袋的规格不得小于150*150mm |

食品用片材抽样方法

| 序号 | 产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食品用片材 | 同一原料、同一规格、同一组产品随机抽取3卷，将每卷膜外层除去2层后，每卷各抽取2.5m2×2份，共计15 m2。平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |

食品用塑料编织袋抽样方法

| 序号 | 产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食品用塑料编织袋 | 同一原料、同一规格、同一组产品随机抽取15个，其中10个为检验用样品，另5个为备用样品。 |

食品用塑料容器抽样方法

| 序号 | 产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PET无汽饮料瓶 | V（容积）＜200 ml，120个；V≥200 ml，80个（各配同样数量的盖），平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1V份为备用样品。 |
| 2 | PET碳酸饮料瓶 | V＜200 ml，120个；≥200 ml，80个（各配同样数量的盖），平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |
| 3 | 热灌装用PET瓶 | V＜200 ml，120个；V≥200 ml，100个（各配同样数量的盖），平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |
| 4 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 15个（配同样数量的盖），其中9个为检验用样品，另6个为备用样品。 |
| 6 | 软塑折叠包装容器 | 12个×2（同时配相同数量的瓶盖） |
| 7 | 塑料防盗瓶盖 | 100个，平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |
| 8 | 组合式防伪瓶盖 | 100个，平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |
| 9 | 其它类塑料瓶盖 | 60个，平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |
| 10 | 塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）、塑料瓶、塑料瓶坯、其它类塑料容器 | V＜200 ml，80个；V≥200 ml，40个，平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |

食品用塑料工具抽样方法

| 序号 | 产品类型 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密胺塑料餐具 | 抽取60只作为样品，平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |
| 2 | 塑料菜板 | 抽样数量为20块，平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |
| 3 | 一次性餐饮具 | 抽样数量不少于100个，平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |
| 4 | 一次性餐饮具（其他类） | 抽样数量不少于80个，平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |
| 5 | 其他类塑料餐饮具 | 抽样数量不少于40个，平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |
| 6 | 饮用吸管 | 抽样数量不少于100个×2，平均分成2份，其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。 |

注意事项：

（1）抽取样品量、检验及复检备份所需样品量可根据检验和复检需要适量调整。

（2）同时现场提取受检产品的标签、说明书、合格证、符合性声明、随附文件等。必要时，应向经销商索取产品外包装（如：纸箱等）所附带的产品信息。

4.4 受检单位应根据实际情况自行填写《监督抽查产品信息确认单》，对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

4.5样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。

4.6 当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。

4.7抽样人员负责将检验用样品携带或寄送到检验机构，抽取的备用样品封存于受检单位，受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

## 5、判定原则

除标签标识中的2、4、5三个条款外，所检项目符合要求，检验结论为合格；否则为不合格。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

## 6、异议处理

受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北京市丰台区市场监督管理局提交书面复检申请（原件），并附营业执照等主体证明材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理受检单位提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

溶剂残留量、苯类残留量项目不合格不进行复检。

微生物项目不合格不进行复检。